
苏州市一次性餐具产品质量监督抽查实施

细则（2026年版）

1.范围

本细则适用于苏州市市场监督管理局组织的一次性餐具产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台采样

每批次产品抽取样品100个，其中50个作为检验样品，50个作为备用样品。

3.检验依据

表1 一次性餐具产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	5
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	7
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.44-2016

	8
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB（A）T材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.21-2025

	9
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PB（A）T材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.51-2021

	10
	双酚A特定迁移量（限PC材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.10-2016

	11
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.19-2016

	12
	氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2025

	13
	邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）
	GB 9685-2016
	GB 31604.30-2025

	14
	1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.12-2016

	15
	大肠菌群
	GB 14934—2016
	GB 14934—2016

	16
	沙门氏菌
	GB 14934—2016
	GB 14934—2016

	17
	霉菌计数
	GB/T 18006.1—2009
	GB 4789.15—2016

	备注
	（1）高锰酸钾消耗量不适用于执行标准为GB 4806.7-2023中的淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。
（2）芳香族伯胺迁移总量适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。
（3）脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。
（4）微生物项目（本表第15、16、17项）不复检，且只适用于生产日期在2026年3月1日前，执行标准为GB/T 18006.1-2009的产品。


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》

GB/T 18006.1-2025《塑料一次性餐饮具通用技术要求》

GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

GB 14934—2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次一次性餐具产品质量监督抽查微生物项目不予复检。
6.其他补充说明

若产品标签注明接触食品类别及使用条件，则总迁移量项目按产品标签明示条件检测；若产品标签未明示，则按下表7规定食品模拟物和试验条件进行检测。并在购样后3日内将《样品迁移试验条件确认通知书》随《产品监督抽查样品确认通知书》共同邮寄生产企业进行确认。

表2 流通领域样品总迁移量项目试验条件（适用于标签未明示时）

	序号
	产品类别
	模拟物
	试验条件

	1
	塑料一次性餐饮具（杯、盒、碗、盘、刀、叉、勺）
	4%乙酸
	70℃，2h
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