苏州市塑料管材、管件产品质量监督抽查

实施细则（2026年版）

1.范围

本细则适用于苏州市市场监督管理局组织的塑料管材、管件产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产企业、实体店抽样：在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	
	
	
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 8806-2008 

	2
	熔融温度
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 19466.3-2004

	3
	氧化诱导时间
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 19466.6-2009

	4
	灰分
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 9345.1-2008方法A

	5
	静液压强度95℃ 22h
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 6111-2003

	6
	静液压强度95℃ 165h
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 6111-2003

	注1：规格尺寸的检验项目为：平均外径和壁厚偏差。


表2冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管件检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	
	
	
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 18742.3-2017
	GB/T 8806-2008

	2
	熔融温度
	GB/T 18742.3-2017
	GB/T 19466.3-2004

	3
	氧化诱导时间
	GB/T 18742.3-2017
	GB/T 19466.6-2009

	4
	灰分
	GB/T 18742.3-2017
	GB/T 9345.1-2008方法A

	5
	静液压强度20℃ 1h
	GB/T 18742.3-2017
	GB/T 6111-2003

	注1：规格尺寸的检验项目为：热熔承插连接管件的承口的平均内径（口部、根部）、最大不圆度、最小通径和承口深度。电熔连接管件的熔合段内径。


表3给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	规格尺寸
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 8806-2008

	2
	密度
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 1033.1-2008

	3
	维卡软化温度
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 8802-2001

	4
	纵向回缩率
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 6671-2001

	5
	落锤冲击试验
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 14152-2001

	6
	静液压强度20℃ 1h
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 6111-2018

	注1：规格尺寸检验项目包括：平均外径、任一点壁厚及偏差。


表4排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	
	
	
	

	1
	密度
	GB/T 5836.1-2018及现行有效的企业标准
	GB/T 1033.1-2008中A法

	2
	维卡软化温度
	GB/T 5836.1-2018及现行有效的企业标准
	GB/T 8802-2001

	3
	纵向回缩率
	GB/T 5836.1-2018及现行有效的企业标准
	GB/T 6671-2001

	4
	拉伸屈服应力
	GB/T 5836.1-2018及现行有效的企业标准
	GB/T 8804.2-2003

	5
	断裂伸长率
	GB/T 5836.1-2018及现行有效的企业标准
	GB/T 8804.2-2003

	6
	落锤冲击试验
	GB/T 5836.1-2018及现行有效的企业标准
	GB/T 14152-2001


表5排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	
	
	
	

	1
	密度
	GB/T 5836.2-2018及现行有效的企业标准
	GB/T 1033.1-2008中A法

	2
	维卡软化温度
	GB/T 5836.2-2018及现行有效的企业标准
	GB/T 8802-2001

	3
	烘箱试验
	GB/T 5836.2-2018及现行有效的企业标准
	GB/T 8803-2001

	4
	坠落试验
	GB/T 5836.2-2018及现行有效的企业标准
	GB/T 8801-2007


表6给水用聚乙烯（PE）管材检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	
	
	
	

	1
	几何尺寸
	GB/T 13663.2-2018
	GB/T 8806-2008

	2
	断裂伸长率
	GB/T 13663.2-2018
	GB/T 8804.3-2003

	3
	纵向回缩率
	GB/T 13663.2-2018
	GB/T 6671-2001

	4
	氧化诱导时间
	GB/T 13663.2-2018
	GB/T 19466.6-2009

	5
	灰分
	GB/T 13663.2-2018
	GB/T 9345.1-2008方法A

	6
	静液压强度20℃，100h
	GB/T 13663.2-2018
	GB/T 6111-2003

	注1：几何尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚公差。


表7实壁类塑料电缆导管检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	
	
	
	

	1
	密度
	DL/T 802.3-2023
	DL/T 802.1-2023

	2
	环刚度
	DL/T 802.3-2023
	DL/T 802.1-2023

	3
	拉伸强度
	DL/T 802.3-2023
	DL/T 802.1-2023

	4
	断裂伸长率
	DL/T 802.3-2023
	DL/T 802.1-2023

	5
	落锤冲击试验
	DL/T 802.3-2023
	DL/T 802.1-2023

	6
	维卡软化温度
	DL/T 802.3-2023
	DL/T 802.1-2023

	7
	纵向回缩率
	DL/T 802.3-2023
	DL/T 802.1-2023

	注1：拉伸强度项目和断裂伸长率项目只适用于PVC-M实壁导管和PVC-H实壁导管；

注2：纵向回缩率项目只适用于PVC-C实壁导管、PVC-U实壁导管、PVC-M实壁导管。


表8非开挖用塑料电缆导管检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	
	
	
	

	1
	密度
	DL/T 802.7-2023
	DL/T 802.1-2023

	2
	环刚度
	DL/T 802.7-2023
	DL/T 802.1-2023

	3
	拉伸强度
	DL/T 802.7-2023
	DL/T 802.1-2023

	4
	断裂伸长率
	DL/T 802.7-2023
	DL/T 802.1-2023

	5
	落锤冲击试验
	DL/T 802.7-2023
	DL/T 802.1-2023

	6
	维卡软化温度
	DL/T 802.7-2023
	DL/T 802.1-2023

	7
	纵向回缩率
	DL/T 802.7-2023
	DL/T 802.1-2023


表9冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	
	
	
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 28799.2-2020
	GB/T 8806-2008

	2
	灰分
	GB/T 28799.2-2020
	GB/T 9345.1-2008方法A

	3
	氧化诱导时间
	GB/T 28799.2-2020
	GB/T 19466.6-2009

	4
	静液压强度
20℃ 1h
	GB/T 28799.2-2020
	GB/T 6111-2018

	5
	静液压强度
95℃ 22h
	GB/T 28799.2-2020
	GB/T 6111-2018

	注1：规格尺寸的检验项目为：平均外径和壁厚偏差。


表10聚乙烯双壁波纹管材检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	
	
	
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 19472.1-2019
	GB/T 8806-2008

	2
	环刚度
	GB/T 19472.1-2019
	GB/T 9647-2015

	3
	环柔性
	GB/T 19472.1-2019
	GB/T 9647-2015

	4
	氧化诱导时间
	GB/T 19472.1-2019
	GB/T 19466.6-2009

	5
	密度
	GB/T 19472.1-2019
	GB/T 1033.1-2008

	注1：外径管规格尺寸的检验项目为：平均外径、层压壁厚、内层壁厚；
注2：内径管规格尺寸的检验项目为：平均内径、层压壁厚、内层壁厚。


表11聚乙烯缠绕结构壁管材检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	
	
	
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 19472.2-2017
	GB/T 8806-2008

	2
	环刚度
	GB/T 19472.2-2017
	GB/T 9647-2015

	3
	环柔性
	GB/T 19472.2-2017
	GB/T 9647-2015

	4
	氧化诱导时间OIT
	GB/T 19472.2-2017
	GB/T 19466.6-2009

	5
	密度
	GB/T 19472.2-2017
	GB/T 1033.1-2008

	注1：内径管规格尺寸的检验项目为：平均内径、空腔部位下内层壁厚（A型）、内层壁厚（B型、C型）。


表12建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	
	
	
	

	1
	规格尺寸
	CJ/T 250-2018
	GB/T 8806-2008

	2
	抗冲击强度试验
	CJ/T 250-2018
	CJ/T 250-2018

	3
	管材纵向回缩率110℃
	CJ/T 250-2018
	GB/T 6671-2001

	4
	静液压强度试验
80℃ 165h
	CJ/T 250-2018
	GB/T 6111-2018

	5
	氧化诱导时间OIT
	CJ/T 250-2018
	GB/T 17391-1998

	6
	管材环刚度
	CJ/T 250-2018
	GB/T 9647-2015

	注1：规格尺寸的检验项目为：平均外径和壁厚。


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》

GB/T 18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》

GB/T 10002.1-2023《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》

GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分:管材》

DL/T 802.3-2023《电力电缆导管技术条件第3部分：实壁类塑料电缆导管》

DL/T 802.7-2023《电力电缆导管技术条件第7部分：非开挖用塑料电缆导管》

GB/T 28799.2-2020《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第2部分：管材》

GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》

GB/T 19472.2-2017《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》

CJ/T 250-2018《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

