苏州市食品接触用塑料包装容器、工具等制品产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1.范围
本细则适用于苏州市市场监督管理局组织的食品接触用塑料包装容器、工具等制品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法
2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台采样

聚乙烯自粘保鲜膜：抽取数量为3卷，其中2卷作为检验样品，1卷作为备用样品。

保鲜袋：抽取数量为100个，其中70个作为检验样品，30个作为备用样品。

塑料水杯、塑料保鲜盒：抽取数量为8个，其中6个作为检验样品，2个作为备用样品。

婴幼儿用塑料奶瓶、密胺餐具：抽取数量为20个，其中12个作为检验样品，8个作为备用样品。

塑料吸管：抽取数量为100个，其中50个作为检验样品，50个作为备用样品。

3.检验项目、依据及方法
表1  非复合膜袋产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	5
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	7
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.19-2016

	8
	氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2025

	9
	邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）
	GB 9685-2016
	GB 31604.30-2025

	10
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB（A）T材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.21-2025

	11
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.44-2016

	12
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PB（A）T材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.51-2021

	13
	阻隔性能（氧气）
	产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准
	GB/T 1038-2000

GB/T 1038.1-2022

GB/T 19789-2005

GB/T 19789-2021

	14
	阻隔性能（水蒸气）
	产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准
	GB/T 1037-1988

GB/T 1037-2021

GB/T 26253-2010

	15
	热封强度（限袋类产品）
	产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准
	QB/T 2358-1998

	注：1.高锰酸钾消耗量不适用于执行标准为GB 4806.7-2023中的淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。

2.芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7-2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。

3.脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。


表2 复合膜袋产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.9-2016

	5
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.52-2021

	7
	溶剂残留量总量
	《食品相关产品生产许可证实施细则（一） 食品用塑料包装容器工具等制品部分》要求

产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准
	GB/T 10004-2008

GB 31604.60-2024

	8
	苯类溶剂残留量
	《食品相关产品生产许可证实施细则（一） 食品用塑料包装容器工具等制品部分》要求

产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准
	GB/T 10004-2008

GB 31604.60-2024

	9
	邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）
	GB 9685-2016
	GB 31604.30-2025

	10
	微生物总数/菌落总数
	GB/T 19741-2005

GB/T 18706-2008

GB/T 18454-2019
	GB 4789.2-2022

GB/T 18706-2008

	11
	致病菌
	GB/T 19741-2005

GB/T 18706-2008

GB/T 18454-2019

GB 4806.13-2023
	GB 4789.4-2024

GB 4789.5-2012

GB 4789.10-2016

GB 4789.11-2014

GB 14934-2016

GB/T 18706-2008

	12
	大肠菌群
	GB/T 18706-2008

GB/T 18454-2019

GB 4806.13-2023
	GB 4789.3-2025

GB 14934-2016

GB/T 18706-2008

	13
	霉菌
	GB/T 18706-2008

GB/T 18454-2019
	GB 4789.15-2016

GB/T 18706-2008

	14
	酵母菌
	GB/T 18454-2019
	GB 4789.15-2016

GB/T 18706-2008

	15
	阻隔性能（氧气）
	产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准
	GB/T 1038-2000

GB/T 1038.1-2022

GB/T 19789-2021

GB/T 19789-2005

	16
	阻隔性能（水蒸气）
	产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准
	GB/T 1037-1988

GB/T 1037-2021

GB/T 21529-2008

GB/T 26253-2010

	17
	热封强度（限袋类产品）
	产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准
	QB/T 2358-1998

GB/T 19741-2005

	18
	特定迁移总量（以己内酰胺计）

（限含PA材质的产品）
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.19—2016

	19
	氯乙烯特定迁移量

（限含PVC、PVDC材质的产品）
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.31-2025

	20
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）

（限含PET、PB（A）T材质的产品）
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.21-2025

	21
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）

（限含PET材质的产品）
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.44—2016

	22
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）

（限含PB（A）T材质的产品）
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.51—2021

	注：（1）溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量的判定原则：执行GB/T 10004-2008标准的产品其溶剂残留量总量应≤5.0mg/m2，苯类溶剂残留量为不得检出（检出限：0.01 mg/m2）。其它本表中涉及产品按照国家市场监督管理总局《食品相关产品生产许可实施细则（一） 食品用塑料包装容器工具等制品部分》的要求，溶剂残留量总量≤5.0mg/m2，苯类溶剂残留量≤0.5m2。产品执行标准中溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量的要求高于本方案时，执行产品明示的指标要求。

（2）产品执行标准为GB/T 19741-2005，微生物检验项目选择本表的第10、11项；产品执行标准为GB/T 18706-2008，微生物检验项目选择本表的第10、11、12、13项；产品执行标准为GB/T 18454-2019，微生物检验项目选择本表的第10、11、12、13、14项。

（3）产品执行标准为GB 4806.13-2023，预期与食品直接接触，且不经消毒或清洗直接使用的复合材料及制品，微生物检验项目选择本表第11、12项，其中第11项检测沙门氏菌。

（4）芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7-2023、GB 4806.13-2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。

（5）溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量（本表第7、8项）、微生物项目（本表第10、11、12、13、14项）不复检。


表3 塑料一次性餐饮具产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	5
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	7
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.44-2016

	8
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB（A）T材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.21-2025

	9
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PB（A）T材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.51-2021

	10
	双酚A特定迁移量（限PC材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.10-2016

	11
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.19-2016

	12
	氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2025

	13
	邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）
	GB 9685-2016
	GB 31604.30-2025

	14
	1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.12-2016

	15
	大肠菌群
	GB 14934—2016
	GB 14934—2016

	16
	沙门氏菌
	GB 14934—2016
	GB 14934—2016

	17
	霉菌计数
	GB/T 18006.1—2009
	GB 4789.15—2016

	注：1.芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7-2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。

2.脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。
3.微生物项目（本表第15、16、17项）不复检，且只适用于生产日期在2026年3月1日前，执行标准为GB/T 18006.1-2009的产品。


表4 其它类产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	5
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	7
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.44-2016

	8
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB（A）T材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.21-2025

	9
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PB（A）T材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.51-2021

	10
	双酚A特定迁移量（限PC材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.10-2016

	11
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.19-2016

	12
	氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2025

	13
	邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）
	GB 9685-2016
	GB 31604.30-2025

	14
	1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.12-2016

	15
	丙烯腈特定迁移量（限有丙烯腈单体的聚合物）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.17-2016

	16
	三聚氰胺特定迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.15—2016

	17
	特定迁移总量（以甲醛计）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.48—2016

	18
	乙醛
	产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准
	BB/T 0060-2012

BB/T 0060-2025

	19
	拉伸屈服强度
	QB/T 2471-2000
	GB/T 1040.3-2006

	20
	拉伸强度
	GB/T 16719-2008
	GB/T 1040.3-2006

	21
	耐干热性
	QB/T 1999—1994

GB/T 41001—2021
	QB/T 1999—1994

GB/T 41001—2021

	22
	耐低温性
	QB/T 1999—1994

GB/T 41001—2021
	QB/T 1999—1994

GB/T 41001—2021

	23
	耐湿热性
	QB/T 1999—1994

GB/T 41001—2021
	QB/T 1999—1994

GB/T 41001—2021

	24
	耐污染性
	QB/T 1999—1994

GB/T 41001—2021
	QB/T 1999—1994

GB/T 41001—2021

	25
	翘曲（底部）
	QB/T 1999—1994

GB/T 41001—2021
	QB/T 1999—1994

GB/T 41001—2021

	注：1.芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7-2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。

2.脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4.判定规则

4.1依据标准

GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

GB 4806.13-2023《食品安全国家标准  食品接触用复合材料及制品》
GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》

《食品相关产品生产许可证实施细则（一） 食品用塑料包装容器工具等制品部分》要求

GB 9685-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》

GB/T 19741-2005《液体食品包装用塑料复合膜、袋》

GB/T 18454-2019《液体食品无菌包装用复合袋》

GB/T 18706-2008《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》

QB/T 1871-1993《双向拉伸尼龙（BOPA）低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋》
GB/T 10457-1989《聚乙烯自粘保鲜膜》

GB/T 10457-2021《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则》

GB/T 16719-2008《双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材》

QB/T 2471-2000《聚丙烯(PP)挤出片材》

GB/T 8946-2013《塑料编织袋》

QB/T 4049-2021《塑料饮水口杯》

BB/T 0060-2012《包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯》

BB/T 0060-2025《包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯》

GB/T 41167-2021《聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求》

GB/T 17876-2010《包装容器 塑料防盗瓶盖》

GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》

GB/T 18006.1-2025《塑料一次性餐饮具通用技术要求》
GB 14934—2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》

GB/T 24693-2009《聚丙烯饮用吸管》

GB/T 32094-2015《塑料保鲜盒》

QB/T 1999—1994《密胺料餐具》

GB/T 41001—2021《密胺塑料餐饮具》
现行有效的国家标准、行业标准、团体标准、地方标准、企业标准及产品质量明示标准

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次食品相关产品（塑包）产品质量监督抽查溶剂残留量总量和苯类溶剂项目以及微生物项目不予复检。

6.其他补充说明
若产品标签注明接触食品类别及使用条件，则总迁移量项目按产品标签明示条件检测；若产品标签未明示，则按下表7规定食品模拟物和试验条件进行检测。并在购样后3日内将《样品迁移试验条件确认通知书》随《产品监督抽查样品确认通知书》共同邮寄生产企业进行确认。
表5  流通领域样品总迁移量项目试验条件（适用于标签未明示时）

	序号
	产品类别
	模拟物
	试验条件

	1
	聚乙烯自粘保鲜膜
	10%乙醇
	70℃，2h

	2
	保鲜袋
	10%乙醇
	70℃，2h

	3
	塑料水杯
	10%乙醇
	70℃，2h，重复三次

	4
	塑料保鲜盒
	10%乙醇
	70℃，2h，重复三次

	5
	婴幼儿用塑料奶瓶
	50%乙醇
	70℃，2h，重复三次

	6
	密胺餐具
	4%乙酸
	70℃，2h，重复三次

	7
	塑料饮用吸管
	10%乙醇
	70℃，2h


