苏州市食品接触用纸包装及容器等制品产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1.范围
本细则适用于苏州市市场监督管理局组织的食品接触用纸包装及容器等制品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法
2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台采样

纸餐具、食品包装用纸：抽取数量为150个，其中100个作为检验样品（微生物检验样品50个，其他项目检验样品50个），50个作为备用样品。

3.检验依据
表1  纸餐具产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2022

GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 4806.8-2022

GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.8-2022

GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量a
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023

GB 4806.8-2022
	GB 31604.9-2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量a
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	6
	铅（Pb）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016

或GB 31604.49-2023

	7
	砷（As）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.38-2016

或GB 31604.49-2023

	8
	荧光性物质
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.47-2023

	9
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 31604.48-2016

	10
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	11
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	12
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022

GB 4806.13-2023
	GB 14934-2016

	13
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022

GB 4806.13-2023
	GB 14934-2016

	14
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 4789.15-2016

	15
	渗漏性能b

（95℃±5℃水、油）
	GB/T 27591-2011
	GB/T 27591-2011

	16
	抗压强度c
	GB/T 27591-2011

 GB/T 27591-2025
	GB/T 27591-2011

 GB/T 27591-2025

	17
	耐温试验d

（95℃±5℃的油、水，30min）
	GB/T 27589-2011
	GB/T 27589-2011

	18
	耐温性能e
	GB/T 27591-2025
	GB/T 27591-2025

	19
	渗漏性能f

（90℃±5℃水、95℃±5℃油）
	QB/T 2898-2007
	QB/T 2898-2007

	20
	耐温性能g
	GB/T 36787-2018
	GB/T 36787-2018

	21
	杯身挺度g
	GB/T 36787-2018
	GB/T 27590-2011

	22
	抗压性能g
	GB/T 36787-2018
	GB/T 36787-2018

	备注：a适用于淋（覆）膜、涂层产品；其中芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7-2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品；

b适用于执行标准为GB/T 27591-2011的淋（覆）膜纸碗；

c适用于执行标准为GB/T 27591-2011、GB/T 27591-2025的淋（覆）膜纸碗（桶）；

d适用于执行标准为GB/T 27589-2011的淋膜纸餐盒；

e适用于执行标准为GB/T 27591-2025的纸餐具；

f适用于执行标准为QB/T 2898-2007的餐用纸制品；

g适用于执行标准为GB/T 36787-2018的纸浆模塑餐具。


表2  纸袋产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2022

或GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 4806.8-2022

GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023

GB 4806.8-2022
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量a
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023

GB 4806.8-2022
	GB 31604.9-2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量a
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	6
	铅（Pb）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016

或GB 31604.49-2023

	7
	砷（As）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.38-2016

或GB 31604.49-2023

	8
	荧光性物质
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.47-2023

	9
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 31604.48-2016

	10
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	11
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	12
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022

GB 4806.13-2023
	GB 14934-2016

	13
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022

GB 4806.13-2023
	GB 14934-2016

	14
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 4789.15-2016

	备注：a适用于淋（覆）膜、涂层纸袋产品；其中芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7-2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。


表3  纸罐（纸板类罐）产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	2
	铅（Pb）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016

或GB 31604.49-2023

	3
	砷（As）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.38-2016

或GB 31604.49-2023

	4
	荧光性物质
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.47-2023

	5
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 31604.48-2016

	6
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	7
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	8
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016

	9
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016

	10
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 4789.15-2016


表4  纸罐（圆柱形复合罐）产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.9-2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	6
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022

GB 4806.13-2023
	GB 14934-2016

	7
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022

GB 4806.13-2023
	GB 14934-2016

	8
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 4789.15-2016

	9
	端盖脱离力
	GB/T 10440-2008
	GB/T 10440-2008

	10
	轴向压溃力
	GB/T 10440-2008
	GB/T 10440-2008

	11
	快速泄漏试验
	GB/T 10440-2008
	GB/T 10440-2008

	注：芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7-2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。


表5  纸杯产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2022

或GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 4806.8-2022

GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023

GB 4806.8-2022
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量a
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023

GB 4806.8-2022
	GB 31604.9-2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量a
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	6
	铅（Pb）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016

或GB 31604.49-2023

	7
	砷（As）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.38-2016

或GB 31604.49-2023

	8
	荧光性物质
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.47-2023

	9
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 31604.48-2016

	10
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	11
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	12
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022

GB 4806.13-2023
	GB 14934-2016

	13
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022

GB 4806.13-2023
	GB 14934-2016

	14
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 4789.15-2016

	15
	感官指标
	GB/T 27590-2022
	GB/T 27590-2022

	16
	渗漏性能
	GB/T 27590-2022
	GB/T 27590-2022

	17
	杯身挺度
	GB/T 27590-2022
	GB/T 27590-2022

	备注：a适用于淋（覆）膜、涂层纸杯产品；其中芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7-2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。


表6  纸吸管产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2022

或GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 4806.8-2022

GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.8-2022

GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量a
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.8-2022

GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量a
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	6
	铅（Pb）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016

或GB 31604.49-2023

	7
	砷（As）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.38-2016

或GB 31604.49-2023

	8
	荧光性物质
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.47-2023

	9
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 31604.48-2016

	10
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	11
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	12
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022

GB 4806.13-2023
	GB 14934-2016

	13
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022

GB 4806.13-2023
	GB 14934-2016

	14
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 4789.15-2016

	15
	1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮特定迁移量
	GB 9685-2016
	GB 31604.55-2023

	备注：a适用于淋（覆）膜、涂层纸吸管产品；其中芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7-2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。


表7  食品包装用纸和纸板产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	2
	铅
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016

或GB 31604.49-2023

	3
	砷
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.38-2016

或GB 31604.49-2023

	4
	荧光性物质
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.47-2023

	5
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 31604.48-2016

	6
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016

	7
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016

	8
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 4789.15-2016

	9
	总迁移量
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.8-2021

	10
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.9-2016

	11
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	12
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	13
	抗张指数
	产品明示执行的国行标或企业标准
	QB/T 1014-2025

QB/T 1014-2010

	14
	撕裂指数
	产品明示执行的国行标或企业标准
	QB/T 1014-2025

QB/T 1014-2010

	15
	耐破指数
	产品明示执行的国行标或企业标准
	QB/T 1014-2025

QB/T 1014-2010

	16
	吸水性
	产品明示执行的国行标或企业标准
	QB/T 1014-2025

QB/T 1014-2010


表8  食品包装用淋膜纸和纸板产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	2
	铅
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016

或GB 31604.49-2023

	3
	砷
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.38-2016

或GB 31604.49-2023

	4
	荧光性物质
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.47-2023

	5
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 31604.48-2016

	6
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022

GB 4806.13-2023
	GB 14934-2016

	7
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022

GB 4806.13-2023
	GB 14934-2016

	8
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 4789.15-2016

	9
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	10
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	11
	感官要求（淋膜层）
	GB 4806.7-2023

 GB 4806.13-2023
	GB 4806.7-2023

	12
	总迁移量（淋膜层）
	GB 4806.7-2023
 GB 4806.13-2023
	GB 31604.8-2021

	13
	高锰酸钾消耗量（淋膜层）
	GB 4806.7-2023
 GB 4806.13-2023
	GB 31604.2-2016

	14
	重金属（以Pb计）（淋膜层）
	GB 4806.7-2023
 GB 4806.13-2023
	GB 31604.9-2016

	15
	芳香族伯胺迁移总量（淋膜层）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	注：芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7-2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。


表9  其他类纸容器及制品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2022

或GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 4806.8-2022

GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023

GB 4806.8-2022
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量a
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023

GB 4806.8-2022
	GB 31604.9-2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量a
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	6
	铅（Pb）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016

或GB 31604.49-2023

	7
	砷（As）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.38-2016

或GB 31604.49-2023

	8
	荧光性物质
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.47-2023

	9
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 31604.48-2016

	10
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	11
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	12
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022

GB 4806.13-2023
	GB 14934-2016

	13
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022

GB 4806.13-2023
	GB 14934-2016

	14
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 4789.15-2016

	备注：a适用于淋（覆）膜的其他类纸容器及制品；其中芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7-2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4.判定规则

4.1依据标准

GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

GB 4806.8-2022《食品安全国家标准  食品接触用纸和纸板材料及制品》

GB 4806.13-2023《食品安全国家标准  食品接触用复合材料及制品》

GB 9685-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》

QB/T 1014-2010《食品包装纸》

QB/T 1014-2025《食品包装纸》

GB/T 10440-2008《圆柱形复合罐》

GB/T 27589-2011《纸餐盒》

GB/T 27590-2022《纸杯》

GB/T 27591-2011《纸碗》

GB/T 27591-2025《纸餐具》

GB/T 36787-2018《纸浆模塑餐具》

QB/T 2898-2007《餐用纸制品》

现行有效的国家标准、行业标准、团体标准、地方标准、企业标准及产品质量明示标准

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次食品相关产品（纸包）产品质量监督抽查微生物项目不予复检。

6.其他补充说明
若产品标签注明接触食品类别及使用条件，则总迁移量项目按产品标签明示条件检测；若产品标签未明示，则按下表7规定食品模拟物和试验条件进行检测。并在购样后3日内将《样品迁移试验条件确认通知书》随《产品监督抽查样品确认通知书》共同邮寄生产企业进行确认。

表10  流通领域样品总迁移量项目试验条件（适用于标签未明示时）

	序号
	产品类别
	模拟物
	试验条件

	1
	纸杯
	10%乙醇（体积分数）
	70℃，2h

	2
	纸餐具
	10%乙醇-（体积分数）
	70℃，2h

	3
	纸吸管
	10%乙醇-（体积分数）
	70℃，2h

	4
	纸浆模塑餐具
	10%乙醇（体积分数）
	70℃，2h

	5
	烘焙用纸
	植物油
	175℃，2h


